Uponor vėdinimo sprendimai

Uponor PP ventiliacijos ortakių vamzdynas

- Uponor ventiliacijos ortakių 100, 125, 160 ir 200 mm vamzdžiai (PP);

- Uponor ventiliacijos izoliuotų ortakių 100, 125, 160 ir 200 mm vamzdžiai (PP);

- Uponor ventiliacijos ortakių 100-200 mm jungtys, trišakiai, alkūnės, perėjimai (PP);

- Uponor ventiliacijos ortakių 100-200 mm izoliuotos jungtys, trišakiai, alkūnės, perėjimai (PP).

Kietų polipropileninių neįzoliuotų ir izoliuotų vamzdžių sistema skirta individualių gyvenamų namų ir daugiabučių ventiliacijos ortakių vamzdynui. Tai higieniška, sandari, atspari korozijai sistema, izoliacija apsaugo ortakius nuo išorinio kondensato susidarymo. Dėl patentuotos jungtimo technologijos montuojant nebereikia naudoti jokių papildomų medžiagų ir sandarikllių.

Mežiaga – neperdibtas polipropilenas, netoksiška, bekvapė, antistatinė medžiaga. Spalva juoda.

Ortakiai tiekimai su galiniais antgaliais, kad nepatektų nešvarumai, vidinis sluoksnis antistatinis.

Patentuotas išorinis sluoksnis lieka antistatinis 2 metus po gamybos švaros užtikrinimui sandėliavimo ir montavimo metu.

Jungtys tiekiamos individualiai supakuotos higienos užtikrinimui. Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu. Nuolat antistatinės.Izoliuotos jungtys komplektuojamos su visais reikiamais izoliaciniais elementais.

Gamintojo deklaruojami parametrai ir savybės:

- medžiaga – neperdirbtas polipropilenas (tankumas 900 kg/m3), vamzdžiai besiūlia, spalva juodai;

- tamprumas tempiant 30 MPa, šiluminis plėtimosi koeficientas 0,06 mm/m°C;

- šiluminis atsparumas – darbinė temperatūra -50°C_+85°C, momentinė +100°C;

- rekomenduojama minimali montavimo temperatūra -15°C;

- vamzdynas atsparus korozijai pagal ISO/TR 10358; antistatinis pagal ANSI/EOS/ESD-S11.11;

- ortakių antistatinės savybės yra tikrinamos ir įrodomos pagal IEC61340-4-10;

- izoliacinė medžiaga 15mm iš PE putų (tankumas 30 kg/m3) atspari vandeniui, senėjimui ir neprarandanti elastingumo, spalva pilka.