Uponor šildymo ir vėsinimo paviršiais sprendimai

Uponor Siccus 16 plokštė

Uponor Siccus 16 – sauso grindinio šildymo ir vėsinimo tipo sistemos izoliacinė plokštė padengta Al sluoksnhiu, skirta renovacijai ir naujai statybai gyvenamuosiuose pastatuose. Sistema skirta mažo aukščio grindų konstrukcijąi, su minimaliu komponentų skaičiumi (tik plokštė ir vamzdis), gali būti naudojama su įvairiomis juodgrindėmis.

Montavimo plokštėje Siccus 16 įrengti vamzdžių nukreipimo kanalai, kuriuose patikimai laikosi 16 mm vamzdžiai. Ši plokštė yra labai universali, gaminama su iš anksto sumontuotais kanalais viršutinėje dalyje, kad būtų galima sumontuoti d16 vamzdžius. Šis procesas žinomas kaip sandūrinis montavimas.

Šis montavimo būdas leidžia plokštes lengvai pritaikyti prie skirtingų grindų konstrukcijų. Jei reikia papildomų griovelių, juos galima lengvai išpjauti naudojant elektrinį PS pjovimo įrankį. Be to, plokštė Siccus 16 apima tris papildomus kanalus vienoje pusėje, kad galima būtų įrengti privedamus vamzdžius.

Neklijuojamo laminato, parketo grindų arba kiliminės dangos ir vinilo ant sausos išlyginamosios medžiagos atveju montavimo plokštę dėkite tiesiai ant lygių juodgrindžių, jei reikia, papildomai izoliuodami. Įsitikinkite, kad juodgrindės atitinka matmenų nuokrypius, nurodytus LST EN 18202, 3 lentelėje. Tada sumontuokite Uponor šildymo vamzdžius 150 mm  atstumu. Keraminėms plytelėms arba natūralaus akmens grindims klijuokite Siccus 16 plokštes prie juodgrindžių, vadovaudamiesi klijų tiekėjo techninėmis specifikacijomis.

Siccus 16 plokštės pagrindiniai duomenys

- medžiaga: EPS 400 kPa

- matmuo: 1200 x 600 x 20 mm

- didž. naudingoji apkrova: 7,5 KN/m²

- šilumos laidumo koef.: 0,035 W/mK

- šiluminė varža: 0,57 m²K/W

- degumo klasė (LST EN 13501-1): E

- atstumas tarp vamzdžių: 150 mm

- sistemos tipas: sauso tipo grindų šildymas