Uponor izoliuoti vamzdynai

Uponor Ecoflex Thermo vamzdžiai šildymui ir vėsinimui (PN6), ritėse 100-200m

Ecoflex Thermo VIP Single 40/140, 50/140, 63/140, 75/140, 90/175, 110/175, 125/200, 140/200, 160/250;

Ecoflex Thermo VIP Twin 2x25/140, 2x32/140, 2x40/175, 2x50/175, 2x63/200, 2x75/250.

Lankstūs izoliuoti vamzdžiai skirti šilumos tiekimui su savaimine šiluminio pailgėjimo kompensacija. Vamzdžiai atitinka Europos standartą LST EN 15632-1,3. DIN Certco sertifikatas pagal VDI 2055 (šilumos nuostoliams). KIWA KOMO sistemos sertifikatas pagal BRL 5609. Vamzdžiai su deguonies difuzijos barjeru pagal LST ISO 17455. E degumo klasės (LST EN 13501-1).

Pagrindiniai vamzdžiai - modifikuotas polietilenas (PE-Xa Radi), atsparus korozijai, atitinka 5-ą panaudojimo klasę (80°C) maksimali temperatūra 95°C, PN6 slėgio klasės eksploatacijos laikui > 50 metų (LST EN ISO 15875). Vamzdžių šilumos laidumo koef. ʎ20 0,35 W/m°C (DIN 4725). Vamzdžiai su deguonies difuzijos barjeru (DIN 4726). E degumo klasės (LST EN 13501-1).

Vamzdžiai d16-75 suderinti su Q&E jungtimis.

Izoliacinė medžiaga :

- vakuuminė VIP izoliacija atspari senėjimui (padengta Al sluoksniais) šilumos laidumo koef. ʎ50 0,0042 W/m°C. F degumo klasės (EN 13501-1).

- kelių sluoksnių, senėjimui ir vandeniui atsparios PE-X putos vandens absorbcija <1% pagal EN 489), neprarandančios elastingumo. Šilumos laidumo koef. ʎ50 0,041 W/m°C (DIN 52612).

E degumo klasės (LST EN 13501-1).

Apsauginis vamzdis - gofruotas aukšto tankio 958 kg/m2 (ISO 1183) polietileno (HDPE) apsauginis vamzdis atsparus drėgmei. Statinė apkrova iki 60 tonų. Elastingumo modulis 1000 Mpa (ISO 527-2).

E degumo klasės (LST EN 13501-1).

Uponor Thermo vamzdžių jungtys

PE-Xa vamzdžių jungtys vamzdžių gamintojo sertifikuotos kaip vientisa sistema.

Jungtys atitinka PE-X vamzdynų standarto EN ISO 15875 5-ą šildymo panaudojimo klasę ir PN6 slėgio klasę.

Užveržiamos Wipex jungtys d25-125 pagamintos iš alavuoto žalvario, atitinka LST EN 10226-1.

Atliekamos be specialių įrankių, montuojant būtina atlikti vamzdžio vidinio briaunos nuėmimą.

Q&E jungtys (savaime užsitraukiančios po išplėtimo) priskiriamos neardomų jungčių tipui - jas leidžiama naudoti konstrukcijose slėptose instaliacijose. Jungtys be guminių sandariklių, jungčių vietose debito kritimas minimalus, nes vidinis skersmuo praktiškai nemažėja. Spalvoti plastikiniai žiedai skirti vamzdynų instaliacijos patogumui, komplektuojami atskirai.

Q&E plastikinės jungtys d16-75 pagamintos iš plastiko polifenilsulfono (PPSU). Plastikinės jungtys nedaro jokio poveikio vandens kokybei, rekomenduojamos vandentiekio sistemose dėl higieninių reikalavimų.

Q&E metalinės jungtys d16-75 pagamintos iš DR žalvario, atitinka LST EN 10266-1 ir LST EN ISO 228-1.